| Настоящие технические условия распространяются на активную минеральную добавку для строительных бетонов и растворов полифункционального действия, далее по тексту Активная минеральная добавка, представляющую собой минеральное вещество гармонично сбалансированного состава, полученное путем совместной физико – химической активации техногенных отходов различных производств, включая производство нерудных материалов, в присутствии высокоэффективных добавок – модификаторов полифункционального действия. Активная добавка применяется как укрепляющая, пластифицирующая или водоредуцирующая добавка к бетонным смесям с показателями подвижности стандартной бетонной смеси П1 - П3. Разработана ООО «НПО Активация» совместно с ОАО «ВНИИжелезобетон». Производитель активной минеральной добавки - ООО «НПО Активация». Пример записи продукции при ее заказе и (или) в других документах: «Активная минеральная добавка по ТУ 5738-264-00284807-2008. 1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 1.1. Активная минеральная добавка должна быть изготовлена в форме сухого порошка в соответствии с требованиями настоящих технических условий по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. 1.2. По своим потребительским свойствам и основному эффекту Активная минеральная добавка должна соответствовать требованиям ГОСТ 24211-03 «Добавки для бетонов. Общие технические требования», табл. 1, п. 2.2 – повышающая прочность. 1.3. По физико-химическим показателям Активная минеральная добавка должна соответствовать требованиям и нормам, приведенным в таблице 1. 1.4. Сырье и материалы, применяемые при изготовлении добавки должны отвечать требованиям соответствующих нормативных документов. 1.5. Удельная эффективная активность естественных радионуклеидов в сырье и материалах, применяемых при изготовлении добавки не должна превышать 370 Бк/кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Год выпуска 2008 | ТУ 5738-264-00284807-2008 |  |  |  |
| Разработал |  | Козловский |  |  | Активная минеральная добавка Технические условия |  | Лит | Лист | Листов |
| Проверил |  | Сафонов |  |  |  |  |  | 2 | 13 |
| Утвердил |  | Мелихов |  |  |  |  | ООО «НПО Активация» |  |  |

| Таблица 1 №№ п/п; Наименование показателей; Значение показателя для марок:. АК-1; АК-2; АК-3. 1; Внешний вид; Порошок серого цвета. 2; Массовая доля вещества в пересчете на сухой продукт, %, не менее; 98,9; 98,9; 98,9. 3; Удельная поверхность частиц, см2/г, не менее; 4500; 4500; 4500. 4; Насыпная плотность, г/см3, неменее; 1,2; 1,2; 1,2. 5; Показатель активности водородных ионов (рН) водной вытяжки, не менее; -; 10-12; 10-12. 6; Прочность бетона по отношению к эталону при температуре плюс 20 ºС, % не менее; -; 120; -. 7; Расход добавки на 1 м3 для легких и ячеистых бетонов, %; до 40; до 4; до 10. 8; Экономия цемента на 1 м3 бетона, %; до 40 для легких и ячеистых бетонов; до 15; -. 9; Прочность бетона по отношению к эталону при температуре до минус 15 ºС, % не менее; -; -; 80. 10; Пластифицирующее действие для смесей равного состава*, мм; 42-45; 95-100; 42-45. * определяется по методу мини-конуса. Примечание: АК-1 – экономичная, без изменения сроков схватывания; АК-2 – упрочняющая, пластифицирующая, водопонижающая; АК-3 – для зимнего бетонирования. 1.6. Упаковка 1.6.1. Расфасовка добавки в форме сухого порошка производится: • в мешки тканевые полипропиленовые по ТУ 2297-001-00204688-2000 с полиэтиленовым вкладышем по ТУ 2297-001-017-00204688-2002, масса нетто (30±0,5 кг), (40 ± 0,5 кг), (40 ± 0,5 кг). • в контейнеры мягкие специализированные для сыпучих продуктов МКР-1, ОС-1, ЗППР ТУ 2297-076-00209728-99 с полиэтиленовым вкладышем по ТУ 2297-086-00017-00209728-01, масса нетто в зависимости от вместимости контейнера, допустимые отклонения от массы нетто -3 %. • Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26319-84. 1.7. Маркировка. 1.7.1. Маркировка должна наноситься на потребительскую и транспортную тару. 1.7.2. На таре с добавкой должна быть закреплена этикетка или нанесены надписи, характеризующие продукцию. Текст должен содержать: |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5738-264-00284807-2008 |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Изм. | Лист |  | № докум. |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. На таре с добавкой должна быть закреплена этикетка или нанесены надписи, характеризующие продукцию. Текст должен содержать: - наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение (адрес); - наименование и назначение продукта, а также его отпускная форма; - номер партии; - дата изготовления (месяц, год); - масса нетто. 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 2.1. Активная минеральная добавка - не горючее вещество, пожаровзрывобезопасна. 2.2. Активная минеральная добавка - вещество мало опасное, 4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны 2 мг/м3, в атмосфере населенных пунктов - 0,6 мг/м3. При длительном поступлении в организм в условиях превышения ПДК Активная минеральная добавка вызывает профессиональные заболевания: хронические бронхиты, дерматиты, пневмоконикозы. Оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки и незащищенную кожу. Кумулятивные свойства выражены умеренно. 2.3. Введение Активной минеральной добавки в бетонную смесь не изменяет токсиколо-гигиенических характеристик бетона. Затвердевший бетон с добавкой вредных веществ в воздушную среду не выделяет. 2.4. Все работы по производству должны проводиться в помещениях, снабженных механической обще-обменной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны и атмосферного воздуха в соответствии с ГН 2.2.5.1313, ГН 2.2.5.2308-07,СанПиН 2.2.3.1385-03. 2.5. Все работники, занятые в производстве, должны проходить регулярные медицинские осмотры в соответствии с требованиями ПР МЗ и МП № 90, МЗиСР № 83-04. 2.6. Контроль за уровнями шума и вибрации осуществляются согласно требованиям «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» ГН 2.2.4/2.1.8.562-96 и «Допустимые уровни вибрации на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий» ГН 2.2.4/2.1.566-96. 2.7. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны и атмосферного воздуха должен осуществляться в соответствии с требованиями ГН 2.2.5.1313, ГН 2.2.5.2308-07 и производиться лабораториями по методикам, утвержденными органами здравоохранения, в сроки и в объемах, согласованными с территориальными органами Роспотребнадзора. 2.8. Лица, связанные с производством, испытанием и применением должны быть обеспечены специальной одеждой, обувью по ГОСТ 12.4.011 и средствами защиты рук, глаз, органов слуха по ГОСТ 12.4.103. Допускается применение средств защиты работающих, изготовленных по другим нормативным документам. 2.9. В производственных помещениях запрещается принимать пищу, пить и курить. 2.10. Контроль за соблюдением предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу, утвержденных в установленном порядке, должен проводиться в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02, ГН 2.1.6.1338, ГН 2.1.6.2309-07. 2.11. Мероприятия по охране окружающей среды осуществляются в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02. 2.12. Производственные сточные воды утилизируются по существующей на предприятии схеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5738-264-00284807-2008 |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Изм. | Лист |  | № докум. |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 3.1. Приемка добавки должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1-81 и настоящих технических условий. 3.2. Добавка принимается партиями. За партию принимается продукт, изготовленный из одних материалов по одной технологии, однородный по своим нормируемым показателям качества, сопровождаемый одним документом о качестве, массой не более 20 т. Для добавки в форме водного раствора, транспортируемой в железнодорожных и автомобильных цистернах, за партию принимается содержимое каждого транспортного средства. 3.3. Каждая партия добавки должна сопровождаться документом о качестве, в котором должны быть указаны: - товарный знак и (или) наименование предприятия изготовителя; - наименование и марка продукта; - дата изготовления; - обозначение настоящих технических условий; - номер партии; - масса брутто и нетто (объем); - результаты проведенных анализов при приемо-сдаточном контроле качества добавки по п.3.4. - вид тары и число упаковочных единиц в партии; - знак опасности по ГОСТ 19433; • правила загрузки и разгрузки добавки, в том числе ее оттаивание при поставке в зимнее время (для добавки в форме водного раствора). 3.4. Пластифицирующее действие добавки по п. 4.5 настоящих ТУ контролируется периодически, но не реже одного раза в 6 месяцев. 3.5. Для контроля качества добавки, упакованной в контейнеры, количество единиц продукции отбирают в зависимости от числа контейнеров в партии: от 2 до 10-2; свыше 10 до 30 - 3; свыше 30 до 50 - 4; свыше 50 - 5. Для контроля качества добавки в форме сухого порошка, упакованной в мешки, пробу отбирают от 5 % тарных мест, но не менее чем от трех мест при малых партиях. 3.6. При получении неудовлетворительных результатов анализа проводят повторный анализ на удвоенной выборке от той же партии. Результаты повторного анализа являются окончательными и распространяются на всю партию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5738-264-00284807-2008 |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Изм. |  | Лист |  | № докум. |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
| 4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 4.1. Отбор проб. 4.1.1. Точечные пробы добавки в форме сухого порошка, упакованной в контейнеры или мешки, отбирают при помощи металлического щупа, погружая его на глубину не менее 30 см. от поверхности. Точечные пробы добавки в форме водного раствора отбирают глубинным пробоотборником после тщательного перемешивания продукта в емкости. Отбирают не менее двух точечных проб. Масса точечной пробы должна быть не менее 0,3 кг. 4.1.2 Отобранные точечные пробы соединяют, перемешивают, получается объединенная проба, из которой отбирают среднюю пробу (для продукта в форме сухого порошка методом квартования, для продукта в форме водного раствора отбором) массой не менее 0,15 кг. 4.1.3.Среднюю пробу сухого продукта помещают в полиэтиленовый пакет. На пакет привязывают бирку с указанием: - наименование продукта; - наименование предприятия изготовителя; - номера партии и количества мест в партии; - даты отбора пробы; - фамилии контролера. 4.2. Общие требования. 4.2.1. Для контроля добавки могут быть использованы любые методы, прошедшие метрологическую аттестацию и имеющие точностные характеристики не ниже методов, предусмотренных настоящими техническими условиями, при этом арбитражным является метод технических условий. - Допускается применение средств измерений и оборудования с точностными характеристиками не ниже указанных в настоящих технических условиях. - Числовые значения результате анализа округляются до последнего знака, указанного для данного показателя в таблицах технических требований. - При проведении анализов и для приготовления растворов водных вытяжек используется дистиллированная вода по ГОСТ 6709. - При проведении испытаний следует выполнять требования ГОСТ 27025. 4.3. Внешний вид добавки оценивается визуально. 4.4. Определение показателя активности водородных ионов (рН). 4.4.1. Реактивы, растворы, приборы и посуда Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 рН- метр типа рН-121, 262, рН- метр (эксперт – рН), Иономер универсальный ЭВ-74 или другой, позволяющий определить значение параметра с точностью до 0,1. Стакан Н-1-100 ТХС ГОСТ 25336-82 Стакан Н-1-150 ТХС ГОСТ 25336-82 Цилиндр Н-100 ГОСТ 1770-74 4.4.2. Проведение анализа 25 г добавки в пересчете на сухой продукт взвешивают в стакане, прибавляют дистиллированную воду (от 6,0 до 6,6 ед. рН) до общей массы 100,0 г, тщательно перемешивают, дают отстоятся в течение 10-15 мин, отделяют водную вытяжку от осадка и измеряют показатель активности водородных ионов полученной вытяжки при температуре 20 ±1°С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5738-264-00284807-2008 |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Изм. |  | Лист |  | № докум. |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
| За результат анализа принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных измерений, округленное до 0,1. Допускаемое расхождение между результатами параллельных измерений не должно превышать 0,1 ед. рН. 4.5. Определение пластифицирующего эффекта по методу мини-конуса Методика обеспечивает оценку относительной удобоукладываемости цементной пасты при работе с малым количеством испытуемого материала. 4.5.1. Нормы погрешности измерений Методика обеспечивает выполнение измерений с относительной погрешностью 0,4 % при доверительной вероятности 0,95. 4.5.2. Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы. При выполнении измерений, применяют следующие средства измерений, вспомогательные устройства и материалы: Секундомер ТУ 25-1894.003-90 Весы лабораторные общего назначения 2-го и 4-го класса точности по ГОСТ 24104-88 Меры массы по ГОСТ 7328-82Е Цилиндр мерный вместимостью 50 см по ГОСТ 1770-74Е Пипетки вместимостью 5,10 см по ГОСТ 29227-91, ГОСТ 29169-91 Линейка измерительная по ГОСТ 427-75 Колба на 250 см3 по ГОСТ 10117-91 Чашка фарфоровая №5 по ГОСТ 9147-80Е Чашка фарфоровая №2 по ГОСТ 9147-80Е Мини конус (рис.1) Изготавливают из нержавеющей стали или прочной пластмассы. Внутренняя сторона конуса должна иметь гладкую поверхность, степень шераховатости не должна быть более Rz 1,6 мкм по ГОСТ 2789-73 Стекло ровной поверхности размером 200x200 мм; Стеклянная палочка Портландцемент М 500 Д0 по ГОСТ 10178-85 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 4.5.3. Метод измерений Измерение основано на определении расплыва цементной пасты под действием силы тяжести при температуре воздуха 20 ±1°С. 4.5.4. Подготовка к выполнению измерений Все соприкасающиеся с цементной пастой поверхности мини-конуса и приспособлений к испытаниям следует очистить и протереть влажной тканью. 4.5.5.Проведенике измерений Мини-конус (рис.1) помещают на ровную горизонтально установленную поверхность стеклянной пластины. На технических весах взвешивают 96 г портландцемента марки 500 Д0 и 4 г добавки «АКЦЕМ» с точностью 0,02 г, помещают в фарфоровую чашку тщательно перемешивают, добавляют 30 мл воды с последующим перемешиванием в течение 1 мин до получения однородного цементного раствора, которым заполняют мини-конус. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5738-264-00284807-2008 |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| Изм. |  | Лист |  | № докум. |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
| Во время заполнения при необходимости производят штыковку стеклянной палочкой. Убирают излишки раствора с конуса, оставляя вровень с его верхними краями. Мини-конус во время наполнения и штыкования стеклянной палочкой должен быть плотно прижат к стеклу. Затем конус плавно снимают с отформованной смесью и, после полного ее оседания под собственной массой, замеряют диаметр расплыва цементного пятна на стекле с помощью линейки. Проводят не менее четырех измерений в разных направлениях и вычисляют с округлением до 1мм как среднее арифметическое результатов определений. Общее время от заполнения конуса до измерения диаметра расплыва должно быть не более пяти минут. 4.5.6. Обработка результатов измерений Проводят не менее четырех измерении диаметра расплыва цементной смеси на стекле в разных направлениях. Расплыв мини-конуса должен быть не менее 70 мм. За результат измерения принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных измерений, отличающихся не более чем па 12.5 % от большего значения. При большем расхождении результатов определение повторяют на новой пробе. 4.5.7. Оформление результатов измерений Результаты измерений пластифицирующей способности добавки для бетонов оформляют записью в журнале установленной формы. 4.6. Насыпную плотность добавки определяют по ГОСТ 8735-88, раздел 9. 4.6.1. Приборы Весы по ГОСТ 24104-88 Сосуды мерные цилиндрические металлические вместимостью 1 л (диаметр и высота 108 мм) Шкаф сушильный Линейка металлическая по ГОСТ 427-75. 4.6.2. Проведение анализа В предварительно взвешенный мерный сосуд с высоты 10 см от верхнего края насыпают совком сухую порошкообразную добавку до образования над верхом цилиндра конуса. Конус, без уплотнения добавки, снимают вровень с краями сосуда металлической линейкой, после чего сосуд с добавкой взвешивают. 4.6.3. Обработка результатов Насыпную плотность сухой добавки (н) в кг/м3 вычисляют по формуле: ρн=m1−mV, где m – масса мерного сосуда, кг; m1 – масса мерного сосуда с добавкой, кг; V – объем сосуда, м3. 4.7. Определение массовой доли вещества в пересчете на сухой продукт 4.7.1. Приборы, посуда, реактивы Шкаф сушильный с терморегулятором, обеспечивающим температуру нагрева; Эксикатор по ГОСТ 25336; Часовое стекло, чашка фарфоровая или тигель по ГОСТ 9147; Весы лабораторные технические с погрешностью не более 0,02 г; Хлористый кальций прокаленный по ГОСТ 450. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5738-264-00284807-2008 |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| Изм. |  | Лист |  | № докум. |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
| 4.7.2. Проведение анализа В сушильном шкафу устанавливают температуру 80-1005оС, помещают чашку фарфоровую (или часовое стекло) и выдерживают 15 мин. После этого чашку фарфоровую помещают в эксикатор, охлаждают до комнатной температуры и взвешивают, затем в чашку помещают 5 г добавки, взвешивают вместе с чашкой, помещают в сушильный шкаф и выдерживают в течение не менее 5 ч до постоянной массы. Массовую долю сухого вещества вычисляют по формуле: Х=m1−m2m1⋅100, где m1 – масса добавки до сушки, г; m2 – масса добавки после сушки, г. За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух измерений при расхождении, не превышающем 1,0%. 4.8. Удельную поверхность определяли с помощью прибора ПСХ – 2 (ГОСТ 310.2-76, п.2). 4.9. Определение прочности. Порядок проведения испытаний. 4.9.1. Приготавливают бетонные смеси контрольного состава составов при соотношении П:Ц:Щ=1:2,14:3,14 и В/Ц=0,53 с маркой по удобоукладываемости П1. Смеси основных составов приготавливают с добавкой при дозировке 3,5-4% к массе цемента. Составы бетонов и результаты испытаний заносятся в рабочий журнал. 4.9.2. Из бетонных смесей изготавливают образцы на один срок испытания для контрольного и основного составов. 4.9.3. Образцы контрольного и основного составов хранят в нормальных условиях в течение 28 сут. 4.9.4. Образцы бетона контрольного и основного составов испытывают на сжатие по ГОСТ 10180. 4.9.5. Обработку результатов испытаний бетона на прочность выполняют по ГОСТ 10180. Полученные результаты сравнивают с нормируемыми (см. п.п. 6.7, табл.1). 5.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ. 5.1. Добавка транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. 5.2. По железной дороге добавка в форме сухого порошка, упакованная в мешки, транспортируется повагонными отправками в крытых вагонах в пакетированном виде по ГОСТ 26663, упакованную в мягкие специализированные контейнеры допускается транспортировать открытым подвижным составом без перегрузок в пути следования, в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными МПС. Перевозка добавки в форме сухого порошка по железной дороге может производиться согласно п. 1.3.2. «Правил перевозки опасных грузов по железным дорогам» на условиях сульфата ГОСТ 5644-75. 5.3. Добавка в форме водного раствора транспортируется наливом в собственных стальных цистернах и автоцистернах грузоотправителя (грузополучателя) или арендованных в соответствии с Правилами перевозки грузов и прочих, специально приспособленных для этих целей емкостям Железнодорожная цистерна должна иметь парообогревательную рубашку. Модель цистерны 15-1566 (4-х осная цистерна для вязких нефтепродуктов). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5738-264-00284807-2008 |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| Изм. |  | Лист |  | № докум. |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
| 5.4. Упаковка, транспортная маркировка, требования к пакетированию и видам транспорта при отправке добавки на экспорт производятся в соответствии с настоящими Техническими Условиями и договором между предприятиями и внешнеэкономической организацией или контрактом с иностранным покупателем. 5.5. Добавка в форме сухого порошка хранится в неповрежденной упаковке изготовителя на поддонах в закрытых складских помещениях грузоотправителя (грузополучателя). 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 6.1. Изготовитель гарантирует стабильное качество добавки в соответствии с требованиями настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящими Техническими условиями. 6.2. Гарантийный срок хранения добавки шесть месяцев со дня изготовления. 6.3. По истечении гарантийного срока добавка должна быть испытана по всем нормируемым показателям качества и, в случае соответствия требованиям настоящих Технических условий, может быть использована в производстве. 7. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 7.1.Оптимальное решение по выбору марки активной минеральной добавкой следует принимать с учетом данных табл.1. 7.2. Активную минеральную добавку следует вводить в состав бетонной смеси при ее перемешивании вместе с подачей цемента. 7.3. Количество активной минеральной упрочняющей добавки на 1 м3 бетонной смеси рекомендуется устанавливать на основании подбора состава бетонной смеси и с учетом данных табл.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5738-264-00284807-2008 |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Изм. |  | Лист |  | № докум. |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
| Перечень ссылочных документов Обозначение НТД; Наименование документа. 1; 2. ГОСТ 12.0.004-90; Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения. ГОСТ 12.1.005-88; Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зона. ГОСТ 12.1.007-76; Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.003-91; Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.4.011-89; Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. ГОСТ 12.4.021-75; Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.. ГОСТ 12.4.103-83; Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация. ГОСТ 427-75; Линейки измерительные металлические. Технические условия. ГОСТ 1770-74; Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия. ГОСТ 10178-85; Цементы общестроительные. Технические условия.. ГОСТ 310.1-310.4-81; Цементы. Методы испытаний.. ГОСТ 6709-72; Вода дистиллированная. Технические условия. ГОСТ 12.1.007; ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.. ГОСТ 9147-80; Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия. ГОСТ 12.1.005-76; ССБТ. Воздушная среда. Общие требования. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5738-264-00284807-2008 |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| Изм. |  | Лист |  | № докум. |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
| 1; 2. ГОСТ 30108-94; Материалы и изделия строительные. Определение эффективности удаленной активности естественных радионуклидов.. ГОСТ 10180-90; Бетоны. Определение прочности по контрольным образцам.. ГОСТ 5382-91; Цементы. Методы химического анализа.. ГОСТ 22237-85; Цементы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.. ГОСТ 14192-96; Маркировка грузов. ГОСТ 14870-77; Продукты химические. Методы определения воды. ГОСТ 22236-85; Цементы. Правила приемки.. ГОСТ 19433-88; Грузы опасные. Классификация и маркировка. ГОСТ 24104-2001; Весы лабораторные. Общие технические требования. ГОСТ 2421 1-2003; Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия. ГОСТ 25336-82; Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры. ГОСТ 26319-84; Грузы опасные. Упаковка. ГОСТ 26663-85; Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требованию. ГОСТ 27025-85; Реактивы. Общие указания по проведению испытаний. ГОСТ 29169-91; Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой. ГОСТ 29227-91; Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования. ГОСТ 18481-81; Ареометр для изменения плотности жидкостей. Типы, основные параметры. ГОСТ 2823-73; Термометры лабораторные. Типы, основные параметры. Общие технические условия. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5738-264-00284807-2008 |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| Изм. |  | Лист |  | № докум. |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |
| 1; 2. ГН 2.2.5.1313; Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ воздухе рабочей зоны.. ГН 2.2.5.2308-07; Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.. СанПиН 2.2.3.1385-03; Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций.. ПР МЗ и МП № 90; Приказ Министерства Здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 14.03.1996 г.. МЗиСР № 83-04; Приказ об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований).. ГН 2.2.4/2.1.8.562-96; Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.. ГН 2.2.4/2.1.566-96; Допустимые уровни вибрации на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий.. ГОСТ 17.2.3.02; Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.. ГН 2.1.6.1338; Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.. ГН 2.1.6.2309-07; Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 5738-264-00284807-2008 |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| Изм. |  | Лист |  | № докум. |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |